| Recherche par famille de produit Isolant mural à base de plumes de canard BATIPLUM Mur 110mm Identification du produit; ¦; Indicateurs environnementaux; ¦; Santé; ¦; Confort; ¦; FDES complète et autres infos. Durée de vie typique (DVT) :. 50 ans. Indicateurs environnementaux :. Impact environnemental; Valeur total cycle de vie/UF par annuité; Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT; Unité. Epuisement de ressources; 0,00077; 0,0385; kg Antimoine équivalent. Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale; 2,12; 106; MJ. Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable; 0,223; 11,15; MJ. Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable; 1,9; 95; MJ. Consommation d'eau; 1,02; 51; L. Déchets solides valorisés; 0,045; 2,25; kg. Déchets dangereux éliminés; 0,000847; 0,04235; kg. Déchets non dangereux éliminés; 0,0672; 3,36; kg. Déchets inertes éliminés; 0,0059; 0,295; kg. Déchets radioactifs éliminés; 0,0000051; 0,000255; kg. Changement climatique; 0,111; 5,55; kg équivalent CO2. Acidification atmosphérique; 0,00112; 0,056; kg équivalent SO2. Pollution de l'air; 17; 850; m3. Pollution de l'eau; 0,0216; 1,08; m3. Destruction de la couche d'ozone stratosphérique; Néant. Formation d'ozone photochimique; 0,000178; 0,0089; kg équivalent éthylène. Unité fonctionnelle :. Assurer une fonction d'isolation thermique sur un m² de paroi pour une annuité. La fonction est assurée par un m² d'isolant à base de plumes de canard d'épaisseur 110mm. La résistance thermique du produit est égale à 2,75 K.m2.W-1. Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle :. Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle :. - Isolant en plumes de canard; 0,066 kg; (Produit principal). - Polyéthylène; 0,0016 kg; (Emballage). - Palette en bois; 0,01; (Emballage).. |
| --- |
|  | Accueil.; Trouver un produit.; Documents.; Lexique.; FAQ... |  |  |

Recherche par famille de produit Panneaux Rigides Isolants en Polyuréthanne Ep 50mm KNAUF Thane24 Identification du produit; ¦; Indicateurs environnementaux; ¦; Santé; ¦; Confort; ¦; FDES complète et autres infos. Durée de vie typique (DVT) :. 50 ans. Indicateurs environnementaux :. Impact environnemental; Valeur total cycle de vie/UF par annuité; Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT; Unité. Epuisement de ressources; 0,0017; 0,085; kg Antimoine équivalent. Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale; 4,48; 224; MJ. Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable; 0,187; 9,35; MJ. Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable; 4,3; 215; MJ. Consommation d'eau; 2,4; 120; L. Déchets solides valorisés; 0,001; 0,05; kg. Déchets dangereux éliminés; 0,002; 0,1; kg. Déchets non dangereux éliminés; 0,043; 2,15; kg. Déchets inertes éliminés; 0,0066; 0,33; kg. Déchets radioactifs éliminés; 0,00001; 0,0005; kg. Changement climatique; 0,184; 9,2; kg équivalent CO2. Acidification atmosphérique; 0,0013; 0,065; kg équivalent SO2. Pollution de l'air; 18,4; 920; m3. Pollution de l'eau; 0,716; 35,8; m3. Destruction de la couche d'ozone stratosphérique; Néant. Formation d'ozone photochimique; 0,00011; 0,0055; kg équivalent éthylène. Unité fonctionnelle :. Assurer une fonction d'isolation thermique sur un m² de plancher brut pour une annuité. La fonction est assurée par un m² de panneau rigide en Polyuréthanne d'épaisseur 50mm, destiné à recevoir un revêtement de sol scellé ou collé.. Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle :. Le panneau KNAUF Thane 24 a des caractéristiques certifiées suivant le référentiel ACERMI telle que la résistance thermique R=2,10m².K/W. Un marquage CE est appliqué conformément à la norme produit NF EN 13165.. Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle :. - Panneau rigide en Polyuréthanne; 34,7 g; (Produit principal). - Cales en Polyuréthanne; 0,2 g; (Emballage). - Film PE; 1,2 g; (Emballage). - KNAUF Périmousse (polyéthylène extrudé); 0,4 g; (Produit complémentaire)..

Recherche par famille de produit Poutre En Bois Lamellé Collé Identification du produit; ¦; Indicateurs environnementaux; ¦; Santé; ¦; Confort; ¦; FDES complète et autres infos. Durée de vie typique (DVT) :. 100 ans. Indicateurs environnementaux :. Impact environnemental; Valeur total cycle de vie/UF par annuité; Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT; Unité. Epuisement de ressources; 0,00496; 0,496; kg Antimoine équivalent. Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale; 50; 5000; MJ. Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable; 36; 3600; MJ. Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable; 14,1; 1410; MJ. Consommation d'eau; 3,77; 377; L. Déchets solides valorisés; 1,24; 124; kg. Déchets dangereux éliminés; 0,00202; 0,202; kg. Déchets non dangereux éliminés; 1,36; 136; kg. Déchets inertes éliminés; 0,00606; 0,606; kg. Déchets radioactifs éliminés; 0,000154; 0,0154; kg. Changement climatique; -0,853; -85,3; kg équivalent CO2. Acidification atmosphérique; 0,00717; 0,717; kg équivalent SO2. Pollution de l'air; 115; 11500; m3. Pollution de l'eau; 0,197; 19,7; m3. Destruction de la couche d'ozone stratosphérique; Néant. Formation d'ozone photochimique; 0,00198; 0,198; kg équivalent éthylène. Unité fonctionnelle :. Une poutre droite en bois lamellé collé de 8m de longueur, 31,8 cm de hauteur et 11 cm de largeur. Cette poutre représente un volume de bois lamellé collé de 0,28 m3. La fonction d’une poutre est de supporter des éléments de plancher ou de toiture.. Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle :. poutre en bois d’Epicéa Scandinave lamellé-collé de 8 m, d’un volume (fini) de 0,28 m3, finition lasure. La charge supportée par cette poutre est de l’ordre de 150 kg/ml. Masse volumique du bois : 460 kg/m3. • Poutre droite longueur xhauteurx épaisseur = 8 x 0,318 x 0,110 (en mètres). • Essence de bois : Epicéa des pays scandinaves • Colles : Résorcine-Phénol-Formol en lamellation et Mélamine-Urée-Formol en aboutage • Finition : lasure en phase solvant • Pas d’entretien pendant la vie en œuvre.. Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle :. - Poutre en lamellé collé lasurée; 1,29 kg; (Produit principal)..